## Slide 1
Основные технологические параметры для токарного оборудования это :
глубина резания;
подача и обороты шпинделя;
скорость резания.
Существует взаимовлияние режимов резания и основных элементов производственной экономики. Среди них самые значимые — это:
производительность оборудования;
качественные показатели производства;
стоимость выпускаемых изделий;
износ оборудования;
стойкость инструмента;
безопасность труда.
Токарная обработка один из важных способов обработки (ремонта) изделий из металла путем срезания с заготовки лишнего слоя металла до получения детали требуемой формы, размеров и шероховатости поверхности

## Slide 2
Основные поверхности заготовки и основные движения, осуществляющие процесс резания
1 – обрабатываемая поверхность , 2- поверхность резания, 3- обработанная поверхность,
4 – ось вращения заготовки,5 –продольная подача, 6- поперечная подача, 7 – резец,
8 –заготовка, 9 –главное (вращательное) движение, t – глубина резания

## Slide 3
Глубина
Припуск — это толщина металла, удаляемого токарным резцом с заготовки до достижения ею чистового размера. При обточке и расточке он удаляется поэтапно за заданное число резов. Толщина металла, удаляемого за единичный проход резца, в механообработке носит название глубина резания и измеряется в миллиметрах. В технологических расчетах и таблицах этот параметр обозначают буквой t.
При операциях обточки она равна 1/2 разности диаметров перед и после обточки детали и вычисляется по формуле:
t = (D-d)/2,
где t – глубина резания;
D — диаметр заготовки;
d – заданный диаметр детали.
При операциях подрезки — это размер слоя металла, удаляемого с торца заготовки за единичный проход резца, а при проточке и отрезке — глубина канавки.

## Slide 4
Глубина резания при различных видах обработки
Наружное точение (обтачивание)
Подрезание торца
Растачивание
Отрезание

## Slide 5
Подача
Подача при токарной обработке — это длина пути при поперечном перемещении режущей кромки резца, совершаемом ей за единичный оборот шпинделя. Ее измеряют в мм/об, в технологической документации обозначают буквой S и подбирают по технологическим справочникам. Величина подачи зависит от мощности главного привода, значения t, габаритов и физических свойств обрабатываемой заготовки. При точении она рассчитывается по формуле:
S=(0,05…0,25) ×t,
где t – глубина резания;
S — подача режущего инструмента.
При операции точения подача на токарном станке должна устанавливаться на максимально возможное число, но с учетом технологических параметров станка и применяемого инструмента.
При операциях по черновому точению она зависит от мощности главного привода и устойчивости детали, а при чистовом точении основным критерием является заданный класс шероховатость поверхности

## Slide 6
Скорость
Скорость резания при токарной обработке — это суммарная траектория режущей кромки резца за единицу времени. Ее размерность — в м/мин, а в таблицах и расчетах ее обозначают буквой V и подбирают по технологической документации или рассчитывают по формулам. В последнем случае расчет происходит в следующей последовательности:
вычисляется величина t;
по справочнику выбирается значение S;
определяется табличное значение vт;
рассчитывается уточненное значение vут (умножением на корректирующие коэффициенты);
с учетом скорости вращения шпинделя выбирается фактическое значение vф.
При продольном и поперечном точении, при растачивании скорость резания, м/мин, рассчитывают по эмпирической формуле
где: Cv, xv, yv, mv - эмпирические коэффициенты и показатели степени, приведенные в таблице(1), для (стандартных – обработка стали 45, с sв = 750 МПа без корки, режущим инструментом из твёрдого сплава Т15К6 и т.д.) условий обработки
T – период стойкости режущего инструмента в мин.
S — подача режущего инструмента
t – глубина резания;

## Slide 7
Скорость резания V имеет размерность м/мин и в общем виде вычисляется по формуле:
V = π×D × n/1000,
где D — диаметр заготовки в мм;
n — скорость шпинделя в об/мин
π- математическая постоянная равная 3,14
По расчетам скорости резания определяем требуемую частоту вращения шпинделя станка , мин , а затем корректируем по пасторату станка
n = 1000∙V / π∙D
где: V – скорость резанья,
D – диаметр заготовки,
π – постоянный коэффициент (3,14)
Определяем фактическую скорость резанья по формуле
Vфк = π∙D∙n/1000
где: D – диаметр заготовки,
n – частота вращения шпинделя

## Slide 8
Вид обработки | Инструментальный материал | Подача, мм/об | Cv | xv | yv |  | mv
Обработка конструкционной стали, Sв=750 МПа |  |  |  |  |  |  | 
Наружное продольное точение | Т15К6 | SЈ0,3 | 420 | 0,15 |  | 0,2 | 0,2
 |  | 0,3<SЈ0,7 | 350 |  |  | 0,35 | 
 |  | S>0,7 | 340 |  |  | 0,45 | 
Отрезание | Т5К10 | - | 47 | 0 |  | 0,8 | 0,2
 | Р18* |  | 23,7 | 0 |  | 0,66 | 0,25
Фасонное | Р18* |  | 22,7 | 0 |  | 0,5 | 0,3
Нарезание резьбы | Т15К6 |  | 244 | 0,23 |  | 0,3 | 0,2
 | Р6М5 | SЈ2 | 14,8 | 0,7 |  | 0,3 | 0,11
 |  | S>2 | 30 | 0,6 |  | 0,25 | 0,08
Обработка серого чугуна , НВ 150 |  |  |  |  |  |  | 
Наружное точение | ВК6 | SЈ0,4 | 292 | 0,15 |  | 0,2 | 0,2
 |  | S>0,4 | 243 | 0,15 |  | 0,4 | 0,2
Отрезание |  | - | 68,5 | 0 |  | 0,4 | 0,2
Резьба |  | - | 83 | 0,45 |  | - | 0,33
Обработка медных сплавов, НВ 100 - 140 |  |  |  |  |  |  | 
Наружное точение | Р18 | SЈ0,2 | 270 | 0,12 |  | 0,25 | 0,23
 |  | S>0,2 | 182 |  |  | 0,3 | 
Обработка алюминиевых сплавов |  |  |  |  |  |  | 
Наружное точение | Р18 | SЈ0,2 | 485 | 0,12 |  | 0,25 | 0,28
 |  | S>0,2 | 328 |  |  | 0,5 | 
Примечания: * - работа с охлаждением; при растачивании принимать скорость резания, равную скорости резания для наружного точения с введением поправочного коэффициента 0,9.
Значения коэффициента Cv и показателей степени в формулах скорости резания при точении (1)

## Slide 9
Значения коэффициента Cv и показателей степени в формуле скорости резания при обработке материалов осевым режущим инструментом (2)
Обрабатываемый материал | Вид обработки | Инструментальный материал | Cv | qv | xv | yv | mv
Сталь конструкционная, sв=750 МПа | Сверление | Р6М5 | 9,8 | 0,4 | - | 0,5 | 0,2
 | Рассверливание | Р6М5 | 16,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,2
 |  | ВК8 | 10,8 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,25
 | Зенкерование | Р6М5 | 16,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3
 |  | Т15К6 | 18 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,25
 | Развёртывание | Р6М5 | 10,5 | 0,3 | 0,2 | 0,65 | 0,4
 |  | Т15К6 | 100,6 | 0,3 | 0 | 0,65 | 0,4
Чугун серый НВ 190 | Сверление | Р6М5 | 14,7 | 0,25 | - | 0,55 | 0,125
 |  | ВК8 | 34,2 | 0,45 | - | 0,3 | 0,2
 | Рассверливание | Р6М5 | 23,4 | 0,25 | 0,1 | 0,4 | 0,125
 |  | ВК8 | 56,9 | 0,5 | 0,15 | 0,45 | 0,4
 | Зенкерование | Р6М5 | 18,8 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,125
 |  | ВК8 | 105 | 0,4 | 0,15 | 0,45 | 0,4
 | Развёртывание | Р6М5 | 15,6 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,3
 |  | ВК8 | 109 | 0,2 | 0 | 0,5 | 0,45
Медные сплавы | Сверление | Р6М5 | 28,1 | 0,25 | - | 0,55 | 0,125
Силумин и литейные алюминиевые сплавы | Сверление | Р6М5 | 36,3 | 0,25 | - | 0,55 | 0,125

## Slide 10
Значения коэффициента Cv и показателей степени в формуле скорости резания при фрезеровании(3)
Фрезы | Инструментальный материал | Sz | Cv | qv | xv | yv | uv | pv | mv
Обработка конструкционной стали, sв=750 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Торцовые | Т15К6 | - | 332 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,2
 | Р6М5* | Ј0,1 | 64,7 | 0,25 |  | 0,2 | 0,15 |  | 
 |  | >0,1 | 41 |  |  | 0,4 |  |  | 
Цилиндрические | Р6М5* | Ј 0,1 | 55 | 0,45 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,33
 |  | >0,1 | 35,4 |  |  | 0,4 |  |  | 
Дисковые совставными ножами | Т15К6 | <0,06 | 1825 | 0,2 | 0,3 | 0,12 | 0,1 | 0 | 0,35
 |  | 0,06-0,12 | 1340 |  | 0,4 |  | 0 |  | 
 |  | і0,12 | 740 |  |  | 0,4 |  |  | 
 | Р6М5* | Ј0,1 | 75,5 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2
 |  | >0,1 | 48,5 |  |  | 0,4 |  |  | 
Дисковые цельные | Р6М5* | - | 68,5 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2
Отрезные | Р6М5* | - | 53 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2
Концевые | Т15К6 | - | 234 | 0,44 | 0,24 | 0,26 | 0,1 | 0,1 | 0,37
 | Р6М5* | - | 46,7 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,33
Угловые и фасонные | Р6М5* | - | 48,5 | 0,45 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,33
Шпоночные |  | - | 12 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0 | 0 | 0,26

## Slide 11
Продолжение таблицы(3)
Фрезы | Инструментальный материал | Sz | Cv | qv | xv | yv | uv | pv | mv
Обработка конструкционной стали, sв=750 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Торцовые | Т15К6 | - | 332 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,2
 | Р6М5* | Ј0,1 | 64,7 | 0,25 |  | 0,2 | 0,15 |  | 
 |  | >0,1 | 41 |  |  | 0,4 |  |  | 
Цилиндрические | Р6М5* | Ј 0,1 | 55 | 0,45 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,33
 |  | >0,1 | 35,4 |  |  | 0,4 |  |  | 
Дисковые совставными ножами | Т15К6 | <0,06 | 1825 | 0,2 | 0,3 | 0,12 | 0,1 | 0 | 0,35
 |  | 0,06-0,12 | 1340 |  | 0,4 |  | 0 |  | 
 |  | і0,12 | 740 |  |  | 0,4 |  |  | 
 | Р6М5* | Ј0,1 | 75,5 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2
 |  | >0,1 | 48,5 |  |  | 0,4 |  |  | 
Дисковые цельные | Р6М5* | - | 68,5 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2
Отрезные | Р6М5* | - | 53 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2
Концевые | Т15К6 | - | 234 | 0,44 | 0,24 | 0,26 | 0,1 | 0,1 | 0,37
 | Р6М5* | - | 46,7 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,33
Угловые и фасонные | Р6М5* | - | 48,5 | 0,45 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,33
Шпоночные |  | - | 12 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0 | 0 | 0,26

## Slide 12
Обработка алюминиевых сплавов, Sв=100-200 МПа, НВ Ј 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Торцовые | Р6М5* | Ј 0,1 | 245 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,2
 |  | >0,1 | 155 |  |  | 0,4 |  |  | 
Цилиндрические |  | Ј 0,1 | 208 | 0,45 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,33
 |  | >0,1 | 133,5 |  |  | 0,4 |  |  | 
Дисковые |  | Ј 0,1 | 285 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2
 |  | >0,1 | 183,4 |  |  | 0,4 |  |  | 
Отрезные |  | - | 200 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2
Концевые |  | - | 185,5 | 0,45 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,33
Продолжение таблицы (3)
* - обработка с охлаждением

## Slide 13
Значения коэффициентов и показателей степени в формулах скорости резания для резьбовых инструментов
Обрабатываемый материал | Нарезание резьбы | Материал режущей части | Условия резания или конструкции инструмента | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |  | Среднее значение периода стойкости Т, мин
 |  |  |  | СV | x | у | q | т | 
Сталь конструкционная углеродистая, s в= 750 МПа | Крепежной резцами | Т15К6 | - | 244,0 | 0,23 | 0,30 | - | 0,20 | 70
 |  | Р6М5 | Черновые ходы: Р < 2 мм Р > 1 мм | 14,8 30.0 | 0,70 0,60 | 0,30 0,25 | - | 0,11 0,08 | 80
 |  |  | Чистовые ходы | 41,8 | 0,45 | 0,30 | - | 0,13 | 
 | Трапецеидальной, резцами | Р6М5 | Черновые ходы | 32,6 | 0,60 | 0,20 | - | 0,14 | 70
 |  |  | Чистовые ходы | 47,8 | 0,50 | 0 | - | 0,18 | 
 | Метчиками | Р6М5 | - | 64,8 | - | 0,5 | 1,2 | 0,90 | 90
 | Круглыми плашками | 9ХС У12А | - | 2,7 | - | 1,2 | 1,2 | 0,50 | 90
Серый чугун, НВ 190 | Крепежной резцами | ВК6 | - | 83,0 | 0.45 | 0 | - | 0,33 | 70
Силумин | Метчиками | Р6М5 | - | 20,0 | - | 0.5 | 1,2 | 0,9 | 90

## Slide 14
Скорость резания

## Slide 15
Выбор режимов резания при сверлении
Скорость резания V — это путь, проходимый в направлении главного движения наиболее удаленной от оси сверла точкой режущей кромки в единицу времени:
V = π·d·n /1000 (м/мин)
где: V – скорость резанья,
D – диаметр заготовки,
π – постоянный коэффициент (3,14)
Подача S — величина перемещения сверла вдоль оси за один его оборот (или за один оборот заготовки, если она вращается, а сверло движется только поступательно). Подача измеряется в миллиметрах на оборот (мм/об). В некоторых случаях приходится пользоваться минутной подачей SМИН (это осевое перемещение сверла за одну минуту):
Sмин = S·n (мм/мин)
где: S – подача,
n – частота вращения шпинделя

## Slide 16
Глубина резания t — расстояние от обработанной поверхности до оси сверла. При сверлении глубина резания равна половине диаметра сверла:
При рассверливании глубина резания t определяется как половина разности
между диаметром сверла Dс (мм) и диаметром ранее полученного отверстия dо (мм):
t = d/2 (мм)
где t – глубина резания;
D — диаметр сверла;
d – диаметр отверстия.
где t – глубина резания;
d – диаметр сверла.
t = (D – d)/2 (мм)
Частота вращения n - шпинделя по формуле
n = 1000∙V / π∙D
где: V – скорость резанья,
D – диаметр сверла,
π – постоянный коэффициент (3,14)

## Slide 17
Рекомендуемые значения подачи и скорости резания при сверлении
Сверло |  | Подача, мм/об | Скорость резания, м/мин, для обрабатываемого материала |  | 
Материал | Диаметр,мм |  | Сталь | Чугун | Латунь
Углеродистая сталь | 5...10 | 0,15...0,20 | 12...8 | 10...8 | 13...10
 | 10...20 | 0,25...0,15 | 10...13 | 10...13 | 13...15
 | Свыше 20 | 0,15...0,05 | 13...10 | 13...10 | 16...13
Быстрорежущая сталь | 5...10 | 0,15...0,20 | 30...20 | 25...20 | 30...25
 | 10...20 | 0,25...0,15 | 25...35 | 25...35 | 30...40
 | Свыше 20 | 0,15...0,05 | 35...30 | 35...30 | 40...35

## Slide 18
Частота вращения шпинделя станка для заданной скорости резания
Диаметр сверла, мм | Значение частоты вращения, об/мин, при скорости резания, м/мин |  |  |  |  |  | 
 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
1 | 3 180 | 4 780 | 6 370 | 7 960 | 9 550 | 12 730 | 15 920
2 | 1 590 | 2 390 | 3 190 | 3 980 | 4 780 | 6 370 | 7 960
3 | 1 061 | 1 590 | 2 120 | 2 660 | 3 180 | 4 250 | 5 320
4 | 796 | 1 195 | 1 595 | 1 990 | 2 390 | 3 185 | 3 980
5 | 637 | 955 | 1 275 | 1 590 | 1 910 | 2 550 | 3 180
6 | 530 | 796 | 1 061 | 1 326 | 1 590 | 2 120 | 2 652
8 | 398 | 597 | 796 | 996 | 1 190 | 1 590 | 1 992
10 | 318 | 478 | 637 | 796 | 955 | 1 273 | 1 592
Таблица 1

## Slide 19
Диаметр сверла, мм | Значение частоты вращения, об/мин, при скорости резания, м/мин |  |  |  |  |  | 
 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50
12 | 265 | 398 | 530 | 663 | 796 | 1 060 | 1 326
14 | 227 | 341 | 455 | 568 | 682 | 910 | 1 136
16 | 199 | 298 | 398 | 497 | 597 | 795 | 994
18 | 177 | 265 | 353 | 442 | 531 | 708 | 884
20 | 159 | 239 | 318 | 398 | 478 | 637 | 796
Продолжение таблицы 1